на правах рукописи

ГАЛИМЗЯНОВА АЛСУ УЛЬФАТОВНА

СИНТЕЗ МОДИФИЦИРОВАННЫХ СЕРОЙ

И ФЕНОЛАМИ ОЛИГОМЕРОВ ОЛЕФИНОВ

И ДИЕНОВ И ИХ СВОЙСТВА

02.00.06 – Высокомолекулярные соединения

АВТОРЕФЕРАТ

диссертации на соискание ученой степени

кандидата химических наук

Уфа – 2007

Работа выполнена в государственном образовательном учреждении высшего профессионального образования «Башкирский государственный университет».

Научный руководитель:			доктор химических наук,

профессор

Биглова Раиса Зигандаровна

Официальные оппоненты:		доктор химических наук,

Сигаева Наталья Николаевна

кандидат химических наук,

доцент

Малинская Вера Петровна

Ведущая организация:		Институт химической физики

им. Н.Н. Семенова РАН

Защита диссертации состоится “19” января  2007 года в 14 часов на заседании диссертационного совета Д 002.004.01 в Институте органической химии УНЦ РАН по адресу: 450054, Башкортостан, г. Уфа, пр. Октября, 71, зал заседаний.

С диссертацией можно ознакомиться в научной библиотеке Уфимского научного центра РАН.

Автореферат разослан “__” __________ 2006 года.

Ученый секретарь диссертационного совета

доктор химических наук, профессор	                             Ф.А.Валеев

Общая характеристика работы

# Актуальность темы. Современный уровень производства полимеров, смазочных материалов диктует необходимость создания новых добавок, способных защищать указанные объекты в условиях переработки, эксплуатации и хранения. Проблема усложняется тем, что различного вида воздействия требуют присутствия не одного, а нескольких соединений с отличающимся механизмом действия. При этом следует иметь ввиду, что в многокомпонентной системе возможен как синергический, так и антагонистический эффект составляющих. В последнем случае имеет место неоправданно завышенный расход ингредиентов для достижения запланированного результата.

Почти неограниченными возможностями для направленного регулирования свойств полимеров и смазочных материалов обладают олигомеры с реакционноспособными группами. Прежде всего сюда следует отнести олигомеры олефинов и диенов. Химическая модификация по >C=C< связи низкомолекулярными агентами приводит к получению новых веществ, в частности, таких, которые сложно или невозможно синтезировать иным путем. Функционализированные серой олигомеры олефинов и диенов приобретают противозадирные, противоизносные свойства, а введение экранированных фенольных фрагментов обеспечивает и антиокислительную активность. При последовательной модификации, приводящей к одновременному присутствию в олигомерных молекулах гетероатомов серы и кислорода, спектр их полезных качеств расширяется. Важность подобных реакций как в научном плане, так и при практическом применении, трудно переоценить. Поэтому функционализация олигоолефинов и олигодиенов серо-, кислородсодержащими соединениями для получения целевого продукта с набором запланированных характеристик и изучение их свойств актуально с точки зрения теоретических изысканий и в прикладном аспекте.

Диссертационная работа выполнена в соответствии с Федеральной целевой программой «Интеграция науки и высшего образования России на 2002-2006 гг.»; при финансовой поддержке аналитической ведомственной целевой программы Минобрнауки РФ: Развитие научного потенциала высшей школы (2006-2008 гг), проект РНП 2.2.1.1.6332.

Цель работы. Синтез модифицированных серой и пространственно затрудненными фенолами олигомеров олефинов и диенов и исследование свойств полученных продуктов. В соответствии с поставленной целью решались следующие задачи:

- исследование влияния природы растворителя на процесс модификации олигодиенов и олигоолефинов фенолами и элементной серой;

- изучение взаимовлияния функционализированных серой и фенолами олигомеров и бис-олигоизобутенилсукцинимида при совместном присутствии, а именно, влияния полученных соединений на солюбилизирующую способность бис-олигоизобутенилсукцинимида;

- исследование антиокислительного действия олигомерных серосодержащих фенолов и влияния на их антиокислительную активность бис-олиго-изобутенилсукцинимида;

- изучение противоизносных и противозадирных свойств синтезированных серосодержащих соединений

Научная новизна и практическая значимость работы. Разработана методика последовательной химической модификации фенолами и серой олигоолефинов и олигодиенов в среде растворителей различной природы. Показано, что необходимое направление модификации олигомеров реализуется путем варьирования полярности растворителя. Это позволяет осуществлять получение функционализированных олигомеров с заданными свойствами.

Исследовано взаимное влияние синтезированных олигомерных серосодержащих фенолов и бис-олигоизобутенилсукцинимида, являющихся ПАВ, при совместном присутствии в масляных композициях. Обнаружено, что введение в модельный субстрат бис-олигоизобутенилсукцинимида с продук-тами химической модификации олигопиперилена и олигоизобутилена приводит к росту как антиокислительной эффективности последних, так и солюбилизирующей способности ПАВ. Учет взаимного влияния ингредиентов композиции, представленных модифицированными олигомерами и бис-оли-гоизобутенилсукцинимидом, позволит корректировать их дозировки для обеспечения высоких эксплуатационных характеристик смазочных материалов.

Изучена солюбилизирующая способность водомаслорастворимого ПАВ – натриевой соли олигомерного серосодержащего фенола в присутствии незначительных концентраций воды. Выявлено, что в коллоидной системе имеет место поглощение воды частицами ПАВ, нивелирующее ее отрицательное воздействие в масляных композициях.

Разработан метод введения в пипериленовую фракцию контролируемого содержания ковалентно связанной серы (до 70 %), что обеспечивает высокую противоизносную и противозадирную эффективность полученных веществ при использовании в смазочных материалах при бурении скважин.

Апробация работы. Отдельные результаты работы были представлены на XV, XVII Международной научно-технической конференции «Химические реактивы, реагенты и процессы малотоннажной химии. Реактив – 2002, 2004.» (Уфа, 2002, 2004); научно-практической конференции «Нефтепереработка и нефтехимия – 2003.» (Уфа, 2003); II Международной конференции «Коллоид – 2003» (Минск, 2003); конференции молодых ученых по нефтехимии. (Москва, 2004); научно-технической конференции «Современные проблемы химии, химическая технология и экологическая безопасность» (Стерлитамак, 2003); 4-й Международной конференции молодых ученых по органической химии «Современные тенденции в органическом синтезе и проблемы химического образования» (С.-Петербург, 2005); VIII Международной конференции молодых ученых по органической химии (Казань, 2005); II Российской конференции «Актуальные проблемы нефтехимии» (Уфа, 2005); IV Всероссийской научной Internet-конференции "Интеграция науки и высшего образования в области био- и органической химии биотехнологии» (Уфа, 2005); Всероссийской научной конференции «Фундаментальные и прикладные проблемы современной химии в исследованиях молодых ученых» (Астрахань, 2006); Республиканской научно-практической конференции «Успехи интеграции академической и вузовской науки по химическим специальностям» (Уфа, 2006); Международной конференции «Органическая химия от Бутлерова и Бейльштейна до современности» (С.-Петербург, 2006); XXIV Всероссийском симпозиуме молодых ученых по химической кинетике (Москва, 2006).

Публикации. По результатам диссертационной работы опубликованы 5 статей в зарубежных и российских изданиях, тезисы 15 докладов в сборниках научных конференций.

Объем и структура работы. Диссертационная работа состоит из введения, литературного обзора (глава 1), обсуждение результатов (глава 2), экспериментальной части (глава 3), выводов, списка цитируемой литературы, который включает 141 наименование, и приложения. Диссертация изложена на 124 страницах, содержит 12 таблиц и 12 рисунков.

Основное содержание работы

1. Реакции низкомолекулярных и олигомерных олефинов и диенов с элементной серой и фенолами

В качестве исходных углеводородов для изучения реакции элементной серы с диенами, олигодиенами и олигоолефинами привлечены пипериленовая фракция (многотоннажный отход при получении изопрена в производстве каучука), олигопиперилен (ОПП, п=910), являющийся преимущественно 1,4-транс-олигомером, а также олигоизобутилен различной молекулярной массы (ОИБ, п=390; 880). Функционализацию диеновых и олефиновых углеводородов с целью введения в конечное вещество максимально возможного количества ковалентно связанной S вели в широком температурно-временном режиме.

Изначально взаимодействие пипериленовой фракции с элементной серой проводили в термостатируемом автоклаве без перемешивания в присутствии фталоцианина кобальта в среде неполярных растворителей (гептан). При условиях проведения синтеза: 130ºС, 3 ч, >C=С<:S, моль = 1:4 – получено вещество с содержанием серы до 54.95 % и выходом 10 %. Невысокое значение выхода целевого продукта обусловлено осуществлением эксперимента в статических условиях. Недостатком методики также отмечен тот факт, что результаты элементного анализа показывали присутствие в исследуемых образцах продукта некоторого количества золы (обязано присутствию металлсодержащего катализатора), что могло осложнить использование выделенного соединения в качестве добавки к смазочным материалам. При взаимодействии пипериленовой фракции с серой в динамических условиях получен продукт с высокими выходом и содержанием серы (табл.1).

Таблица 1

Реакции пипериленовой фракции с элементной серой в автоклаве при 130ºC в течение 3 ч.

| № п/п | Соотношение >C=C<:S, моль | Растворитель | Выход продукта, % | Содержание се-ры в продукте, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 2 3 4 5 6 | 1 : 2 1 : 1 1 : 2 1 : 1 1 : 2 1 : 1 | Толуол -¦¦- Керосин -¦¦- п-Ксилол -¦¦- | 48.0 24.9 43.0 19.5 100.0 78.6 | 69.86 48.23 66.11 47.01 68.24 50.71 |

Для идентификации полученного соединения, из пипериленовой фракции выделен транс-пиперилен и осуществлено взаимодействие серы с ним. Выход продукта при этом достиг 70 %, а массовая доля серы – 64.8 %. Молекулярная масса вещества, определенного криоскопическим методом в CCl4, составила 386. При анализе ЯМР-Н1 спектра продукта отмечены сигналы в области 6.50-7.50 м.д., характерные для олефиновых протонов. Соотнесение площадей интегральных кривых сигналов метиленовых и метильных протонов позволяет предположить наличие двух двойных связей в молекуле продукта. Это подтверждается и характерными полосами в ИК-спектрах, где имеет место поглощение при 1600-1660 см -1. Сигнал при 1.10 м.д. относится к протонам метильной группы, а интенсивный мультиплет в области 2.10-2.50 м.д. – к метиновым и метиленовым протонам. В спектре ЯМР-С13 при 37.0-47.0 м.д. присутствует сигналы, отвечающие за наличие групп атомов СН2-S и CH-S, а в ИК-спектре - поглощение в области 600-450 см-1 (-S-S-). Согласно результатам анализов, реакция протекает с образованием бис-тетрасульфида пиперилена:

Введение в молекулы ОИБ и ОПП функциональных групп, содержащих атомы серы, позволяет существенно расширить спектр их полезных свойств (табл. 2-4). Согласно результатам элементного анализа, содержание серы в полученных продуктах увеличивается как с повышением температуры синтеза и мольного соотношения исходных веществ до определенных величин, так и с увеличением продолжительности его. Модификацию ОИБ осуществляли так же при различных соотношениях исходных веществ. Наиболее высокий процент вхождения серы имеет место при мольном соотношении >C=C<:S, начиная с 1.0:0.8 и несколько увеличивается до эквимолярного. Последующее повышение содержания серы более 1 моль не оказывает ощутимого роста ее содержания в модифицированном олигомере. Более того, возникает необходимость отделения непрореагировавшей серы от синтезированного продукта. При проведении реакции олигомеров олефинов и диенов с элементной серой в среде растворителей, как свидетельствуют данные таблиц 3-4, природа растворителя существенно не сказывается на содержании серы в модифицированном олигомере.

Таблица 2

Функционализация ОПП (п=910) элементной серой в отсутствие растворителя.

| Условия проведения реакции | Содержание серы в продукте (%) при τ, ч |
| --- | --- |
| Соотношение >C=С< : S, моль | t, ºС | 4 | 6 | 8 |
| 1.00 : 0.50 1.00 : 1.00 1.00 : 2.00 1.00 : 3.00 1.00 : 0.50 1.00 : 0.75 1.00 : 1.00 1.00 : 2.00 | 120 -¦¦- -¦¦- -¦¦- 130 -¦¦- -¦¦- -¦¦- | 0.67 1.15 0.95 0.92 3.57 3.67 4.19 3.46 | 1.11 2.99 2.87 2.11 4.02 4.24 5.97 5.67 | 1.69 3.40 3.29 3.16 4.48 4.77 6.57 6.55 |

Таблица 3

Функционализация ОПП (п=910) элементной серой в среде различных растворителей при 130ºС (τ = 8 ч).

| Условия проведения реакции | Содержание серы в продукте, % |
| --- | --- |
| Соотношение >C=С< : S, моль | Октан | п-Ксилол | Керосин |
| 1.00 : 0.50 1.00 : 0.75 1.00 : 1.00 | 1.93 2.21 3.59 | 1.17 1.58 2.21 | 2.57 2.76 6.10 |

Таблица 4

Функционализация ОИБ элементной серой.

| № п/п | τ, ч | t, ºС | Растворитель | Содержание серы в продукте (%) при соотношении >C=С< : S, моль |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1.0 : 0.8 | 1.0 : 1.0 |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 | 6 6 8 3 6 6 6 6 | 120 160 160 140 140 140 160 180 | Октан Декан -¦¦- п-Ксилол -¦¦- ― ― ― | 1.00 2.77 2.81 2.45 2.51 4.14 4.98 6.77 | 2.61 3.38 3.42 3.06 3.12 6.16 7.00 7.35 |

1-5 -  п(исходного ОИБ)= 880; 6-8 - п(исходного ОИБ)= 390.

В ИК – спектрах продуктов реакции ОПП, ОИБ с элементной серой имеет место поглощение в области 975 см –1, соответствующее наличию ковалентно связанной серы в виде С–Ѕ–. Максимум средней интенсивности при 3030 см –1 отвечает за присутствие остаточных >C=C< связей в макромолекуле. Полученные соединения охарактеризованы элементным анализом, определены молекулярные массы по методу ИТЭК (модифицированные ОПП - п=2150; ОИБ - п1=830-840 и п2=1810-1820). В зависимости от величин n продуктов и содержания серы в них, возможно присутствие моно- и дисульфидных мостиков в макромолекулах:

Среди антиоксидантов (АО), используемых в настоящее время для предотвращения окислительной деструкции различных органических материалов (полимеры, смазочные материалы) важное место занимают пространственно-затрудненные фенолы, а также их серосодержащие производные. С целью поиска новых высокоэффективных АО, сочетающих в одной молекуле разные ингибирующие функциональные группы, в настоящей работе осуществлена последовательная модификация ОПП и ОИБ фенолом и элементной серой в растворителях различной природы. В неполярных, например, октане с низкой диэлектрической проницаемостью олигодиенилфенолы реагируют по >C=C< связи с серой, содержание которой в продукте достигает 3.10 %, а молекулярная масса изменяется в пределах п=2130–2460:

А в полярных (ДМФА, ДМСО – ξ =35-37) функционализация олигоолефинилфенолов серой протекает по ароматическому ядру, приводящая к моно(ди)сульфидам олигоолефинилфенолов, включающим до 8.4 % ковалентно связанной серы (табл.5.). Происходящая в указанных растворителях поляризация ОН-связи фенолов сопровождается увеличением их нуклеофильности, причем достаточной для протекания реакции олигомерных фенолов с элементной серой без применения катализаторов основного характера. Для лучшей растворимости исходных олигомеров в реакционную смесь добавляли п-ксилол, ТГФ и придерживались следующего соотношения фенол:ДМФА (ДМСО):п-ксилол (ТГФ), мас.= 1:4:1.

Таблица 5

Взаимодействие 4-олигоизобутенилфенола с серой в среде полярных растворителей при 145-150ºC в течение 6 ч.

| № п/п | Соотношение фенол:S8, моль | Растворитель | Олигоизобутилен (п= 390) | Олигоизобутилен (п= 880) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Выход продукта, % | Содержание серы в продукте, % | Выход продукта, % | Содержание серы в продукте, % |
| 1 2 3 4 5 6 | 1.0: 1.5 1.0 : 1.0 1.0 : 0.5 1.0 : 0.5 1.0 : 0.5 1.0 : 0.3 | ДМФА ДМФА, п-ксилол ДМФА, п-ксилол ДМФА, ТГФ ДМСО, п-ксилол ДМСО, п-ксилол | 21.0 18.0 42.0 34.0 28.0 46.0 | 8.39 6.09 6.46 6.15 3.92 3.50 | 29.0 30.7 96.0 41.0 65.0 72.6 | 1.24 1.86 3.76 0.63 1.40 0.73 |

Экспериментально установлено, что в полярных растворителях, представленных смесями ДМФА - п-ксилол, реакция протекает с большим выходом и образованием продуктов с большим содержанием серы, чем в аналогичных смесях ДМСО. Основные элементы строения полученных соединений выяснены совокупностью физико-химических методов ИК-, ЯМР-С13, -Н1-спектроскопии, элементного анализа, вискозиметрии.

Таким образом, разработана методика синтеза модифицированных серой олигомеров олефинов и диенов и подобраны условия введения максимально возможного содержания серы. Осуществлена последовательная функционализация олигомеров олефинов и диенов экранированными фенолами и элементной серой в среде растворителей различной природы. Показана предпочтительность применения полярных растворителей при последовательной модификации фенолами и серой олигоолефинов и олигодиенов.

2. Влияние S-,O-содержащих олигомерных соединений на солюбилизирующее действие бис-олигоизобутенилсукцинимида

Модифицированные серой и фенольными фрагментами олигомерные олефины и диены обладают многофункциональным действием. Они могут применяться как антиокислительные, противоизносные добавки к полимерам и смазочным материалам. В связи с поставленной целью работы изучены перечисленные свойства синтезированных продуктов. При сочетании соединений различного механизма действия важно учитывать их совместимость. Например, в масляных композициях совместное присутствие добавок отличающегося назначения выливается, как правило, в перерасход ингредиентов в силу антагонистического эффекта. Для оптимизации концентрации составляющих композиции теоретически интересно изучить их взаимное влияние, например, антиокислительных и моюще-диспергирующих добавок, представленных модифицированными олигомерами и бис-олигоизобутенилсукцинимидом (СИ) при совместном присутствии.

Имея ввиду, что присутствие ПАВ как моющего компонента в масляной композиции обязательно, для определения влияния функционализированных олигомеров на солюбилизирующее действие бис-олигоизобутенил-сукцинимида найдены критические концентрации мицеллообразования (ККМ) указанных продуктов на количественном уровне с помощью спектрофотометрического метода, фиксирующего изменение оптической плотности при изменении их концентрации. В этой связи синтезирован бис-олигоизобутенилсукцинимид на основе ОИБ с молекулярной массой 880.

Анализируя полученные экспериментальные данные (рис.1, табл.6), можно заключить, что довольно узкие области ККМ характерны для серосодержащих соединений, в отличие от олигомерных алкилфенолов, у которых формирование коллоидной системы происходит в более широком интервале концентраций.

Рис. 1. Зависимость оптической плотности системы изооктан – ПАВ от состава:

СИ (1); бис-тетрасульфид пиперилена (4); п (исх.олигомера) =880: серосодержащий ОИБ (3); 2,6-ди-трет-бутил-4-олигоизобу-тенилфенол (6); смесь 2,6-ди-трет-бутил-4-олигоизобутенилфенол/серосодержащий ОИБ, мас. 1:1 (5); 2,2’-тио-бис-(4-олигоизо-бутенилфенол) (2)

Представляло интерес сопоставить значения ККМ синтезированных добавок, найденные при помощи двух методов: 1) спектрофотометрического; 2) при определении солюбилизирующей способности ПАВ. Способность солюбилизировать краситель родамин С проявили все типы изучаемых соединений (рис. 2: а-г). В опытах с родамином С получали преимущественно два типа кривых: для первого - характерен резкий рост приращения оптической плотности с увеличением концентрации добавки (например, кривые 2-3б,в, 8-9б); для второго - более продолжительный рост (кривые 2-3а). Это объясняется тем, что в первом случае равновесие в коллоидной системе устанавливается в более узком интервале концентраций, нежели во втором.

Таблица 6

Критические концентрации мицеллообразования синтезированных соединений, определенные спектрофотометрическим методом.

| ПАВ | C*103, моль/л |
| --- | --- |
|  | ОПП (п=910) | ОИБ (п=880) | ОИБ (п=390) |
| Серосодержащий олигомер | 0.30 – 7.25 | 0.34 – 8.00 | 0.70 – 2.20 |
| Алкилированный олигомером 2,6-ди- трет-бутилфенол | 0.98 – 12.16 | 0.98 – 12.88 | 2.04 – 25.05 |
| Продукт последовательного алкилирования и осернения в неполярных растворителях | 0.27 – 0.96 | 0.60 – 12.35 | 1.24 – 17.83 |
| Продукт последовательного алкилирования и осернения в полярных растворителях | ― | 0.32 – 2.00 | 0.34 – 0.60 |
| Бис-олигоизобутенилсукцинимид | 0.30 – 1.25 |
| Бис-тетрасульфид пиперилена | 0.80 – 8.20 |

Для некоторых композиций синтезированных веществ с бис-олигоизобуте-нилсукцинимидом в изооктане наблюдается экстремальная зависимость эффекта солюбилизации (ЭС) от концентрации, например, кривые 5а, 7а, 9а, 5б, 5в (ЭС есть разность оптических плотностей исследуемых систем до и после введения красителя). По всей вероятности, подобное явление обусловлено возможным взаимодействием ингредиентов композиции, в результате которого происходит изменение структуры мицелл. При сочетании серо- и кислородсодержащих олигомерных продуктов с СИ способность к солюбилизации красителя возрастает. Это находит отражение в смещении ККМ в область низких значений и увеличении величины dD/dC (табл.7-8). В соответствии с обращением правила Траубе-Дюкло в неводной среде, поверхностная активность ПАВ уменьшается с увеличением размера углеводородного радикала. Функционализированный серой и 2,6-ди-трет-бутилфенолом ОПП (п= 910) и его композиции с СИ являются более эффективными солюбилизирующими агентами по сравнению с аналогичными продуктами модификации ОИБ.

Рис. 2. Зависимость солюбилизирующей способности продуктов модификации олигомеров а) ОИБ (п=880); б) ОИБ (п=390); в) ОПП (п=910) от их концентрации в изооктане: СИ (1); серосодержащий олигомер (2); серосодержащий олигомер – СИ (0.3 мас.%) (3); алкилированный олигомером 2,6-ди-трет-бутилфенол (4); алкилированный олигомером 2,6-ди-трет-бутилфенол – СИ (0.3 мас.%) (5); продукт последовательного алкилирования и осернения в неполярных растворителях (6); продукт последовательного алкилирования и осернения в неполярных растворителях - СИ (0.3 мас.%) (7); продукт последовательного алкилирования и осернения в полярных растворителях (8); продукт последовательного алкилирования и осернения в полярных растворителях - СИ (0.3 мас.%) (9); г) СИ (1); бис-тетрасульфид пиперилена (2); бис-тетрасульфид пиперилена – СИ (0.5 мас.%) (3); бис-тетрасульфид пиперилена – СИ (1.0 мас.%) (4); (τ =15 мин)

Имеет место сужение интервала ККМ и более резкий рост солюбилизирующей способности с увеличением массовой доли серы в добавке. Например, для бис-тетрасульфида пиперилена, содержащей 47.01 % S (рис. 2г), характерен интервал ККМ (0.80 – 8.20)∙10-3 моль/л в отличие от модифицированных серой олигомеров, а в присутствии 0.5 и 1.0 мас.% сукцинимида ККМ соответствуют следующие области: (0.35 – 8.69)∙10-3) и (0.17 – 8.69)∙10-3 моль/л.

Таблица 7

Критические концентрации мицеллообразования и значения dD/dC модифицированных продуктов в изооктане, определенных при солюбилизации родамина.

| ПАВ | С*103, моль/л (dD/dC*10-3) |
| --- | --- |
|  | ОПП (п=910) | ОИБ (п=880) | ОИБ (п=390) |
| Серосодержащий олигомер | 0.32 – 6.23 (0.42) | 0.38 – 7.36 (0.17) | 0.74 – 2.48 (0.72) |
| Серосодержащий олигомер – СИ (0.3 мас.%) | 0.26 – 5.56 (0.63) | 0.30 – 6.57 (0.26) | 0.66 – 1.65 (0.92) |
| Алкилированный олигомером 2,6-ди-трет-бутилфенол | 1.24 – 11.36 (0.36) | 1.92 – 19.74 (0.21) | 2.33 – 26.12 (0.13) |
| Алкилированный олигомером 2,6-ди- трет-бутилфенол – СИ (0.3 мас.%) | 0.49 – 10.08 (0.51) | 0.64 – 15.67 (0.35) | 1.16 – 16.48 (0.23) |
| Продукт последовательного алкилирования и осернения в неполярных растворителях | 0.25 – 1.58 (0.41) | 0.51 – 12.51 (0.25) | 1.59 – 22.30 (0.15) |
| Продукт последовательного алкилирования и осернения в неполярных растворителях –СИ (0.3 мас.%) | 0.25 – 0.85 (0.66) | 0.51 – 11.44 (0.44) | 0.79 – 21.30 (0.37) |
| Продукт последовательного алкилирования и осернения в полярных растворителях | ― | 0.28 – 1.79 (0.53) | 0.40 – 0.55 (1.54) |
| Продукт последовательного алкилирования и осернения в полярных растворителях – СИ (0.3 мас.%) | ― | 0.06 – 1.70 (0.86) | 0.22 – 0.50 (1.90) |
| СИ | 0.26 – 1.38 (1.82) |
| Бис-тетрасульфид пиперилена | 0.86 – 7.80 (0.37) |
| Бис-тетрасульфид пиперилена – СИ (0.5 мас.%) | 0.35 – 8.69 (0.54) |
| Бис-тетрасульфид пиперилена – СИ (1.0 мас.%) | 0.17 – 8.69 (0.64) |

Значения ККМ модифицированных олигоолефинов и олигодиенов, найденные двумя методами, хорошо коррелируют между собой (табл.6,7).

Общеизвестно, что содержание воды в моторных маслах жестко регламентировано и не должно превышать 0.05 мас.%, а каково будет солюбилизирующее действие олигомерных серо-, кислородсодержащих соединений в присутствии ее следов в литературе не описано. В этой связи с теоретической точки зрения интересно изучение влияния малых концентраций воды на солюбилизирующую способность полученных веществ. Поскольку синтезированные алкилфенольные соединения обладают слабой поверхностной активностью на границе раздела масло – вода, для увеличения ее синтезирована динатриевая соль 4-олигоизобутенилфенолсульфокислоты реакцией алкилирования фенола ОИБ в присутствии серной кислоты с последующей нейтрализацией полученной смеси гидроксидом натрия:

Введение фиксированного количества воды (до 0.03 мас.%) приводит к увеличению значений ЭС и смещению интервала значений ККМ в область меньших значений (с 2.86∙10-3 до 1.90∙10-3 моль/л) (рис.3). Как следствие, имеет место повышение солюбилизирующей способности ПАВ в результате возможного поглощения воды частицами ПАВ коллоидной системы.

Рис.3. Влияние воды на солюбилизирующую способность динатриевой соли 4-олигоизобутиленилфенолсульфокис-лоты:

1 – в отсутствие воды;

2 – в присутствии 0,03 мас.% воды.

3. Влияние бис-олигоизобутенилсукцинимида на антиокислительные свойства функционализированных олигомеров пиперилена

и изобутилена

Серосодержащие производные пространственно-затрудненных фенолов перспективны как эффективные добавки полифункционального действия к полимерам, смазочным маслам, улучшающие их противоизносные, противозадирные и антиокислительные свойства. Известно, что введение атомов серы в молекулу олигомерных фенольных ингибиторов окисления позволяет получать фенолы с сульфидными группировками, качественно отличающиеся от низкомолекулярных аналогов. Поэтому исследование антиокислительных свойств олигомерных серосодержащих производных фенола и влияния на их антиокислительную активность (АОА) ПАВ – СИ при их совместном присутствии интересно как в теоретическом, так и практическом аспекте.

Антиокислительные свойства функционализированных олигомеров изобутилена и пиперилена, а также СИ изучены на модельной реакции инициированного окисления изопропилбензола (ИПБ). Эффективность ингибирующего действия исследуемых веществ оценивали по степени снижения скорости поглощения кислорода воздуха при окислении модельного субстрата в их присутствии.

Установлено, что все модифицированные олигомеры проявляют выраженное антиокислительное действие. Увеличение начальной концентрации образцов, вводимых в ИПБ, приводит к закономерному снижению скорости окисления (рис.4а).

а) 					б)

Рис. 4. Зависимость а) начальной скорости окисления кумола; б) параметра эффективности ингибирования F от концентрации ингибитора: 2,2’-тиобис-(4-олигоизобу-тенилфенола), (п исх.ОИБ)=390) (1); ионола (2); 4-олигоизобутенилфенола, (п исх.ОИБ)=390) (3); 4-олигопипериленилфенола (4); СИ (5); серосодержащего 4-оли-гопипериленилфенола (6) в кумоле (Vi=7,21·10-8 моль/л∙с, T=333 К)

Как количественную характеристику реакционной способности синтезированных веществ принимали , которую рассчитывали по уравнению:

(1)

где V0 и V – начальные скорости поглощения кислорода при окислении ИПБ в отсутствии и в присутствии АО соответственно, Vi – скорость инициирования окислительного процесса, [InH] – концентрация ингибирующей добавки, kIn и 2k6 – константы скорости обрыва цепи окисления на ингибиторе и квадратичного обрыва цепи на кумилпероксильных радикалах субстрата соответственно. О возможности применения уравнения свидетельствует сохранение цепного режима окисления ИПБ в исследуемой области концентраций образцов 0.2∙10-4÷ 4.5∙10-3 моль/л (табл.8).

Линейная связь между величиной параметра ингибирования, рассчитанного по уравнению (1), и концентрацией синтезированных АО свидетельствует о том, что в этом интервале концентраций преобладает квадратичный обрыв цепи окисления ИПБ (рис.4б). На основании обработки экспериментальных данных в координатах уравнения (1) найдены эффективные константы скорости ингибирования  (табл.8).

Таблица 8

Значения длины цепи и эффективной константы скорости ингибирования при окислении ИПБ в присутствии добавок фенолов;

Vi = 7.21∙10-8 моль/л∙с.

| № | Ингибитор | [InH]∙104, моль/л | V∙106, моль/л∙с | ν | ∙10-3, л/моль∙с |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | 4-олигоизобутенилфенол, п (исх. олигомера)=390 | 0.3 0.6 0.9 | 2.32 1.28 0.79 | 32 18 11 | 5.30±0.50 |
| II | 2,2’-тиобис- (4-олигоизобутенилфенол), п (исх. олигомера)=390 | 0.2 0.4 0.6 | 1.50 1.18 1.12 | 21 16 15 | 16.00±1.50 |
| III | 4-олигоизобутенилфенол, п (исх. олигомера)=880 | 5.0 15.0 20.0 | 5.15 2.20 1.32 | 71 30 18 | 0.20±0.03 |
| IV | 2,2’-тиобис-(4-олигоизобутенилфенол), п (исх. олигомера)=880 | 22.5 30.0 45.0 | 2.42 1.56 1.17 | 34 22 16 | 0.08±0.01 |
| V | 4-олигопипериленилфенол, п (исх. олигомера)=910 | 1.5 2.0 3.0 | 1.37 0.96 0.65 | 19 13 9 | 1.40±0.20 |
| VI | серосодержащий 4-олигопипериленилфенол, п (исх. олигомера)=910 | 1.2 2.5 3.0 | 3.53 3.27 2.98 | 49 45 41 | 0.70±0.10 |
| VII | бис-олигоизобутенилсукцинимид | 0.3 0.6 1.2 | 3.40 2.66 1.75 | 47 37 23 | 2.00±0.20 |
| VIII | 2,6-ди-трет-бутил-4-метилфенол (ионол) | 0.2 0.3 0.4 | 2.37 1.67 0.79 | 33 23 11 | 20.0±2.0 |

Как видно, взаимосвязь структуры и АОА олигомерных серосодержащих фенольных АО носит сложный характер, поскольку на ингибирующие свойства указанных соединений могут влиять строение как фенольных, так и серосодержащих фрагментов, их число и взаимное расположение. В ряду олигомерных алкилфенолов наблюдается рост fkIn с уменьшением длины углеводородного радикала (ОИБ, п=390) и увеличением числа фенольных фрагментов на одну макромолекулу (ОПП). Введение атомов серы в 4-олигоизобутенилфенол (п(исх. ОИБ)=390) положительно сказывается на параметрах окисления, что, вероятно, связано с гетеролитическим разрушением ГПК. В случае олигомеров с более высокой ММ введение серы снижает константу скорости ингибирования, что, по-видимому, обусловлено имеющими место стерическими затруднениями.

Наряду с кинетическими исследованиями антиокислительное действие модифицированного серой и фенольными фрагментами ОПП показано и методом определения стабильности по индукционному периоду осадкообразования (ИПО) (табл.9). Согласно ГОСТу массовая доля осадка (Х0) не должна превышать 0,50 %. Данные двух методов изучения АОА синтезированных добавок обнаруживают хорошую сходимость результатов.

Таблица 9

Характеристики масла И-20 в присутствии добавок.

| Добавка | Концентрация добавки в масле, мас.% | Вязкость, сСт при температуре, ºС | Индекс вязкости | Осадок, мас.% (по ИПО) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 40 | 100 |  |  |
| ОПП (п=910) Серосодержащий 2,6-ди-трет-бутил-4-олигопипериленилфенол Серосодержащий 4-олигопи-периленилфенол Масло И-20 (без добавки) | 2 5 2 5 2 5 ― | 74.2 84.7 81.0 103.3 78.8 97.9 66.7 | 9.1 10.3 10.1 11.4 9.5 10.9 8.3 | 95 98 96 100 94 98 91 | ― 0.18 0.22 0.85 |

В молекуле, содержащей различные ингибирующие группы, например, фенольный фрагмент и сульфидные группировки, возможен внутримолекулярный синергизм. Сочетание серо- или кислородсодержащих ингибиторов в композиции с другими добавками (например, противоизносные, моюще-диспергирующие) также может усиливать их действие и проявлять синергический эффект. Для учета влияния ПАВ, в качестве которого использовали бис-олигоизобутенилсукцинимид, на АОА ингибитора в масляной композиции исследовано совместное действие смесей его с модифицированными фенолом и серой олигомерами пиперилена и изобутилена. Из представленных на рис.5 зависимостей скорости окисления кумола от доли ингибитора в двухкомпонентной смеси с СИ видно, что совместный эффект торможения окислительного процесса двумя соединениями до определенного соотношения выше, чем при их аддитивном действии. Наблюдаемое свидетельствует о наличии синергического эффекта. Дальнейшее увеличение содержания СИ в системе приводит к снижению эффективности ее антиокислительного действия. Концентрация добавок, при которой происходит изменение в поведении ингибирующей системы, соответствует перегибу на кривой. Снижение АОА с увеличением доли СИ обусловлено, по-видимому, возможным взаимодействием компонентов смеси и дезактивацией ингибирующих соединений.

Рис.5. Зависимость скорости окисления кумола от доли ингибитора в двухкомпонентной смеси с СИ:

[I+VII] = 1.5∙10-4моль/л;

[II+VII] = 1.2∙10-4моль/л;

[V+VII] = 3.0∙10-4моль/л;

[VI+VII] = 3.5∙10-4моль/л;

[VIII+VII] = 1.2∙10-4 моль/л.

I - 4-олигоизобутенилфенол, (п=390);

II - 2,2’-тиобис-(4-олигоизобутенилфе-нол), (п= 390); III - 4-олигоизобуте-нилфенол, (п= 880); IV - 2,2’-тиобис-(4-олигоизобутенилфенол), (п= 880); V - 4-олигопипериленилфенол; VI – се-росодержащий 4-олигопипериленилфе-нол; VII – бис-олигоизобутенилсукцин-имид; VIII - 2,6-ди-трет-бутил-4-метил-фенол (ионол)

-

Таким образом, исследование АОА модифицированных фенолами и серой олигодиенов и олигоолефинов позволило получить количественные характеристики противоокислительного действия в виде соответствующих констант реакций. В аспекте изучения взаимовлияния СИ и функционализированных олигомеров в бинарных смесях следует отметить, что введение заданного количества СИ до определенной концентрации обеспечивает большой суммарный антиокислительный эффект.

4. Изучение противоизносных свойств серосодержащих продуктов модификации

Известно, что применение S-, P-содержащих добавок к смазочным материалам, обеспечивает долговечность службы различных установок, в частности, буровых. В этой связи, синтезированные серосодержащие соединения на основе пипериленовой фракции и ОПП изучены на противоизносные и противозадирные свойства.

Рис.6. Зависимость скорости изнашивания стали от удельной нагрузки

- масло цилиндровое 52 + о,о’-ди(октил-фенил)дитиофосфат цинка (ВНИИНП-354);

- масло цилиндровое 52 + бис-тетрасуль-фид пиперилена;

- масло цилиндровое 52 + серосодержа-щий ОПП.

Показано, что в присутствии модифицированной серой ОПП и бис-тетрасульфида пиперилена при сравнении с промышленным аналогом о,о-ди(октилфенил)дитиофосфатом цинка, износостойкость стержней увеличивается на 30-35 % (рис.6).

В присутствии различных концентраций бис-тетрасульфида пиперилена изучена противоизносная эффективность масляной композиции. Лучшие результаты получены при содержаниях синтезированного соединения, вписывающихся в интервал ККМ. Как видно, концентрации, выходящие за рамки этого интервала, обеспечивают снижение износа стали в гораздо меньшей степени (рис.7).

Рис.7. Зависимость скорости изнашивания стали от удельной нагрузки в масле КС-19 в присутствии различных концентраций бис-тетрасульфида пиперилена;

1 - 0.1 мас.%;

2 – 2.00 мас.%;

3 – 0.50 мас.%;

4 – 1.00 мас.%;

# Осуществлены промышленные испытания осерненной пипериленовой фракции в составе смазки к опорам долот при бурении скважин в регионах РБ и Крайнего севера. Результаты промысловых испытаний показали рост проходки на долото и долговечности опоры в среднем на 25-27 %, соответственно, при практически неизменной механической скорости бурения.

# Испытания показали, что синтезированные серосодержащие вещества могут быть рекомендованы в качестве эффективных противоизносных добавок к смазочным материалам в буровой технологии.

Выводы

- Синтезированы олигомеры олефинов и диенов, модифицированные элементной серой и экранированными фенолами. Установлено, что в зависимости от природы растворителя последовательная модификация олигомеров фенолами и серой осуществляется по разным направлениям. В неполярных средах олигодиенилфенолы реагируют по >C=С< связям с серой, содержание которой в продукте достигает 3.1 %. В полярных растворителях функционализация олигоолефинилфенолов серой протекает по ароматическому ядру, что приводит к моно(ди)сульфидам олигоолефинилфенолов, включающим до 8.4 % ковалентно связанной серы.

- Показано, что учет взаимного влияния при совместном присутствии противоизносных и антиокислительных добавок, представленных синтезированными олигомерными серо-, кислородсодержащими соединениями и моющего агента – бис-олигоизобутенилсукцинимида в масляной композиции позволяет корректировать их дозировки для обеспечения высоких эксплуатационных характеристик смазочных материалов.

- Выявлено влияние функционализированных серой и кислородом олигомеров на солюбилизирующее действие бис-олигоизобутенилсукцинимида. Введение последнего в масляную композицию: а) сужает интервал критической концентрации мицеллообразования добавок; б) сдвигает интервал критической концентрации мицеллообразования в область меньших значений в среднем на 40 %.

- Показано влияние незначительных количеств воды на солюбилизирующую способность водомаслорастворимой динатриевой соли 4-олигоизобу-тиленилфенолсульфокислоты. В присутствии следов воды в масляной композиции имеет место поглощение ее частицами ПАВ, приводящая к росту эффективности ПАВ и смещению критической концентрации мицеллообразования в область меньших значений – с 2.86∙10-3 до 1.90∙10-3 моль/л.

- Обнаружено влияние бис-олигоизобутенилсукцинимида на антиокислительную активность функционализированных серой и фенолами олигомеров. Получены кинетические характеристики в виде эффективных констант ингибирования для серосодержащих фенольных антиоксидантов, синтезированных на основе олигопиперилена и олигоизобутилена. При совместном введении в модельный субстрат продуктов химической модификации олигопиперилена и олигоизобутилена с бис-олигоизобутенилсук-цинимидом (с= (0.6÷1.2)∙10-4 моль/л) наблюдается синергический эффект антиокислительного действия.

- Разработан метод введения в пипериленовую фракцию серы до 70 %. Наработана опытная партия серосодержащего вещества и на буровых установках проведены промышленные испытания его на противоизносные и противозадирные свойства. Установлено, что введение серосодержащего соединения в концентрации 1 % его улучшает противоизносную и противозадирную эффективность смазочной композиции в среднем на 25%.

Основное содержание работы изложено в публикациях

- Биглова Р.З., Галимзянова А.У., Конесев Г.В., Докичев В.А., Заиков Г.Е., Талипов Р.Ф. Реакции низкомолекулярных, олигомерных диенов и олефинов S-,О-содержащими соединениями. // Теоретические основы химической технологии. – 2006. - Т.40. - № 5. – С. 572-579.

- Галимзянова А.У., Биглова Р.З., Талипов Р.Ф., Герчиков А.Я., Хайруллина В.Р. Антиокислительные свойства серосодержащих олигодиенил- и олигоолефинилфенолов. // Изв. ВУЗов. Химия и химическая технология. – 2006. – Т.49. - № 10. – С. 112-114.

- Галимзянова А.У., Биглова Р.З., Талипов Р.Ф., Докичев В.А. Синтез и исследование свойств многофункциональных химикатов-добавок на основе низкомолекулярных, олигомерных диеновых и олефиновых углеводородов. // Баш. хим. журн. – 2006. - №1. – С. 7-13.

- Biglova R.Z., Galimzyanova A.U., Dokichev V.A., Konesev G.V., Zaikov G.E., Talipov R.F. Functionalization of low-molecular-weight oligomers dienes and olefins with sulfur and oxygen-containing compounds. // J. Appl. Polym. Sci. – 2006. - Vol.101. - Issue 5. - P. 3097-3105.

- Biglova R.Z., Galimzyanova A.U., Dokichev V.A., Konesev G.V., Zaikov G.E., Talipov R.F. Functionalizing of low-molecular, oligomers dienes and olefins with S-,О-containing compounds. // Book «Synthesis and Properties of Low- and High-molecular Compounds: Quantitative Level» (ed. By G.E. Zaikov, I.V. Savenkova and K.Z. Gumargalieva). – New York: Nova Science Publishers. – 2006. - P. 183-196.

- Биглова Р.З., Абдуллин А.Н., Искаков Б.А., Баженов Ю.П., Ахметзянов Г.Г., Ахметов Л.И., Галимзянова А.У., Дудочкина Н.В. Модификация олигопиперилена элементной серой – метод синтеза потенциальных противоизносных присадок к маслам. // Тезисы доклада XV Международной научно-технической конференции «Химические реактивы, реагенты и процессы малотоннажной химии. Реактив –2002.» - Уфа. – 2002. – С.47.

- Биглова Р.З., Абдуллин А.Н. Искаков Б.А., Баженов Ю.П., Ахметзянов Г.Г., Ахметов Л.И., Дудочкина Н.В., Галимзянова А.У. Синтез серосодержащих присадок на основе пипериленовой фракции. // Тезисы доклада XV Международной научно-технической конференции «Химические реактивы, реагенты и процессы малотоннажной химии. Реактив –2002.» - Уфа. – 2002. – С.47-48.

- Биглова Р.З., Галимзянова А.У., Докичев В.А., Султанова Р.М., Конесев Г.В., Мулюков Р.И., Исмаков Р.А., Благовещенский В.А., Валитов Р.А. Разработка серосодержащих присадок на основе пипериленовой фракции. // Тезисы доклада научно-практической конференции «Нефтепереработка и нефтехимия – 2003.» – Уфа. – 2003 - С.134.

- Биглова Р.З., Галимзянова А.У., Кутузов П.И., Ниязов Н.А., Аблеев Р.И., Биглова Ю.Н., Талипов Р.Ф. Сравнение солюбилизирующего действия сукцинимидных присадок на основе продукта соолигомеризации бутен-изобутеновой фракции. // Тезисы доклада II Международной конференции «Коллоид – 2003» - Минск. – 2003. – С.173

- Биглова Р.З., Галимзянова А.У., Зиннурова Р.А., Талипов Р.Ф. Синтез компонентов пакетных присадок к маслам и их влияние на моюще-диспергирующее действие сукцинимида. // Сборник статей Всероссийской научно-практической конференции «Современные проблемы химии, химическая технология и экологическая безопасность» - Стерлитамак. – 2003. – С.141-145.

- Биглова Р.З., Галимзянова А.У., Талипов Р.Ф., Зиннурова Р.А., Докичев В.А., Султанова Р.М., Конесев Г.В., Мулюков Р.И. Взаимовлияние присадок к маслам на моюще-диспергирующее действие сукцинимида. // Тезисы доклада конференции молодых ученых по нефтехимии. – Москва. – 2004. – С.29.

- Галимзянова А.У., Биглова Р.З., Зиннурова Р.А. Синтез серосодержащих олигоизобутиленов и изучение их влияния на моюще-диспергирующие свойства сукцинимида. // Тезисы доклада XVII международной научно-технической конференции «Химические реагенты, реактивы и процессы малотоннажной химии. Реактив - 2004». - Уфа. – 2004. – С.43-44.

- Биглова Р.З., Галимзянова А.У., Талипов Р.Ф., Зиннурова Р.А., Докичев В.А., Султанова Р.М. Синтез серосодержащих соединений на основе пипериленовой фракции и продукта ее олигомеризации. // Тезисы доклада 4-й международной конференции молодых ученых по органической химии «Современные тенденции в органическом синтезе и проблемы химического образования». – Санкт-Петербург. – 2005. – С.272.

- Биглова Р.З., Галимзянова А.У., Талипов Р.Ф., Зиннурова Р.А., Докичев В.А., Султанова Р.М. Направленная функционализация диенов и олигодиенов. // Тезисы докладаVIII международной конференции молодых ученых по органической химии. – Казань. – 2005. – С. 57.

- Галимзянова А.У., Биглова Р.З., Докичев В.А., Талипов Р.Ф., Султанова Р.М., Конесев Г.В. Противоизносные присадки на основе пипериленовой фракции. // Тезисы доклада II-й Российской конференции «Актуальные проблемы нефтехимии». – Уфа. – 2005. – С.181.

- Галимзянова А.У., Биглова Р.З., Талипов Р.Ф. Взаимодействие олигоизобутенилфенолов с элементной серой. // Тезисы доклада IV Всероссийской научной Internet-конференции "Интеграция науки и высшего образования в области био- и органической химии биотехнологии». – Уфа. – 2005. – С.12.

- Галимзянова А.У., Биглова Р.З., Талипов Р.Ф., Герчиков А.Я., Хайруллина В.Р. Изучение взаимовлияния сукцинимида и серосодержащих алкилфенолов на основе олигодиенов и олигоолефинов. // Тезисы доклада Всероссийской научной конференции «Фундаментальные и прикладные проблемы современной химии в исследованиях молодых ученых». – Астрахань. – 2006. – С. 119-121.

- Галимзянова А.У., Биглова Р.З. Исследование ингибирующего влияния модифицированного фенолом и элементной серой олигоизобутилена на окисление кумола. // Тезисы доклада республиканской научно-практи-ческой конференции «Успехи интеграции академической и вузовской науки по химическим специальностям». - Уфа: РИО БашГУ. - 2006. – С. 199-206.

- Галимзянова А.У., Биглова Р.З., Талипов Р.Ф., Герчиков А.Я., Хайруллина В.Р. Синтез и антиокислительные свойства серосодержащих олигоизобутенилфенолов. // Тезисы доклада международной конференции «Органическая химия от Бутлерова и Бейльштейна до современности». - С-Петер-бург. - 2006. – С. 583-584.

- Галимзянова А.У., Биглова Р.З., Талипов Р.Ф., Герчиков А.Я., Хайруллина В.Р. Антиокислительные присадки на основе модифицированного фенолом и серой олигоизобутилена. // Тезисы доклада XXIV Всероссийской школы-симпозиума молодых ученых по химической кинетике. – Москва. - 2006. – С. 23.

Галимзянова Алсу Ульфатовна

СИНТЕЗ  МОДИФИЦИРОВАННЫХ  СЕРОЙ

И  ФЕНОЛАМИ  ОЛИГОМЕРОВ  ОЛЕФИНОВ

И  ДИЕНОВ  И  ИХ  СВОЙСТВА

Автореферат

диссертации на соискание ученой степени

кандидата химических наук

Лицензия на издательскую деятельность

ЛР № 021319 от 05.01.99 г.

Подписано в печать 30.08.2006 г. Бумага офсетная. Формат 60х84/16.

Гарнитура Times. Отпечатано на ризографе. Усл. печ. л. 1,38.

Уч.-изд. л. 1,73. Тираж 100 экз. Заказ 614.

Редакционно-издательский центр

Башкирского государственного университета

450074, РБ, г. Уфа, ул. Фрунзе, 32.

Отпечатано на множительном участке

Башкирского государственного университета

450074, РБ, г. Уфа, ул. Фрунзе, 32.